Быстромет

акрилсиликоновая быстросохнущая грунт-эмаль для защиты металла «3 в 1»

- возможность нанесения до -30°С

- формула "3 в 1"

- защита в один слой

- водо- и влагостойкая

- стойкая к УФ-излучению

- ударопрочная

- высокая скорость высыхания

- повышенная адгезия к металлам

- атмосферная и химическая стойкость

- надёжное предотвращение коррозии

- полуматовая фактура

Быстромет — акрилсиликоновая атмосферостойкая быстросохнущая краска, антикоррозионная зимняя грунт-эмаль по ржавчине для покраски чёрного металла.

Представляет собой акрилсиликоновую грунт-эмаль, с добавлением коррозионно-стойких пигментов, ингибиторов, целевых добавок в органических растворителях.

Акрилсиликоновая грунт-эмаль Быстромет отличается высокой скоростью сушки, "до отлипа" - 30 минут при температуре +20°С, хорошей укрывистостью, отличной адгезией, возможностью нанесения при отрицательных температурах, до – 30°С.

Покрытие на основе грунт-эмали обладает высокими защитно-декоративными качествами, износостойкими и химически стойкими свойствами, высокой атмосферостойкостью, влагостойкостью и устойчивостью к воздействию УФ-излучению.

Быстросохнущая акрилсиликоновая краска Быстромет обеспечивает длительную антикоррозионную защиту металлоконструкций при воздействии кислотного тумана и устойчивость к воздействию растворов кислот и щелочей.

(Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЦ "Росхимтест"- Гарантированный срок эксплуатации покрытия не менее 10 лет, при соблюдении условий нанесения. Протокол лабораторных испытаний ИЦ "Росхимтест").

Применение

Быстромет предназначен для антикоррозионной защиты изделий из чёрного металла, а также неметаллических поверхностей, работающих при температурах от -60°С до +120°С и эксплуатируемых в условиях промышленной атмосферы умеренного и холодного климата, в том числе в условиях агрессивной промышленной атмосферы.

Акрилсиликоновая грунт-эмаль Быстромет используется для получения долговременной антикоррозионной защиты:

- поверхностей строительных металлоконструкций,

- трубопроводов,

- контейнеров,

- эстакад и платформ,

- ангаров,

- кровель,

- деталей машин и механизмов,

- любых других металлоизделий.

Применение быстросохнущей акрилсиликоновой краски Быстромет позволяет эффективно использовать её на конвейере при окраске металлоизделий, а также значительно сократить время ремонта металлоконструкций.

Применяется как самостоятельное покрытие, а также в комплексной системе с фосфатирующим грунтом Фосфогрунт, либо с цинконаполненным протекторным грунтом Цинконол, что позволяет увеличить срок эксплуатации покрытия.

Способ применения

Перед применением тщательно перемешать до однородного состояния. Наносить на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность.

При необходимости поверхность обработать спецобезжиривателем ОМ-01С.

Способ нанесения: кисть, валик, пневматическое, безвоздушное распыление.

Рекомендуемая толщина однослойного покрытия:

- методом безвоздушного распыления    50-80 мкм. (по сухому слою).

- методом пневматического распыления 35-40 мкм. (по сухому слою).

- нанесение кистью или валиком              60-80 мкм. (по сухому слою).

Если потребуется, эмаль до рабочей вязкости можно разбавить растворителями:

Р-Универсал, Р-4, Р-4А, Р-5,

- Время высыхания быстросохнущей грунт-эмали Быстромет "до отлипа" составляет 30 минут при температуре +20°С.

- Наносить второй слой рекомендуется не раньше, чем через 60 минут при температуре +20°С.

- Температурный режим нанесения : от -30°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

- Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы.

- Не допускается окраска во время атмосферных осадков и по обледенелой поверхности.

Расход

Расход грунт-эмали — 0,1-0,2кг на 1 кв.м., при толщине одного слоя 30-60мкм.

Цвет

Базовые цвета (полуматовые): RAL 9003, RAL 7040. Другие цвета: на заказ по договорённости от 200 кг.

Другие цвета: на заказ по договорённости от 200кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Эмаль хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 0.9кг, 3кг, 10кг, 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | Акрилсиликон |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная полуматовая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 55-65 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 50 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 0.5 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 2 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| ТУ | 2312-057-98310821-2013 |