Древощит

Термопластичная трещиностойкая краска по дереву

- эластичная

- термопластичная

- трещиностойкая

- высокоукрывистая

- быстросохнущая

- сохраняет структуру древесины

- с антисептическими добавками

- стойкая к УФ-излучению

- атмосферостойкая

- паропроницаемая

- грязе- и водоотталкивающая

- выдерживает перепады температур

- высокая механическая прочность

- содержит воск и натуральное масло

- возможность нанесения до -10°C

- полуглянцевая

Древощит — трещиностойкая кроющая защитно-декоративная краска для дерева.

Древощит – совмещает в себе свойства антисептической грунтовки и высокоукрывистого трещиностойкого покрытия.

Устойчивость покрытия Древощит к разрыву, обеспечивается наличием в составе эмали – уникальной термопластичной смолы. При нагревании эмаль демонстрирует высокие показатели эластичности, а при охлаждении возвращается в исходное состояние. Способность покрытия к многократному размягчению и отверждению, гарантирует его адаптацию к сезонным деформациям в структуре дерева.

Сохраняя целостность красочного слоя Древощит обеспечивает абсолютную эффективность барьерной защиты. Такая защита, предусматривает полную изоляцию деревянной поверхности от всех видов разрушительных воздействий.

Древощит – образует декоративное шелковисто-полуглянцевое паропроницаемое атмосферостойкое покрытие, устойчивое к воздействию солнечного света. Невосприимчивость эмали к воздействию УФ-лучей обеспечивает сохранность цвета и свойств покрытия на весь период его службы.

Состав эмали Древощит дополнен натуральными маслами и воском, благодаря которым происходит глубокое проникновение материала в деревянную структуру.

Важным преимуществом эмали является ускоренное время высыхания, при котором сушка «от пыли» составляет 15 мин, а до нанесения следующего слоя всего - 1 час! Быстрое высыхание покрытия позволяет обеспечить проведение окрасочных работ в максимально короткие сроки.

Уникальная формула покрытия Древощит допускает работу с материалом в широком интервале температурных значений: до +35°С в тёплый период времени и до -10°С в холодное время года.

Древощит — краска на основе термопластичной смолы с высокой укрывистостью, превосходными защитными свойствами, устойчива к действию атмосферы и моющих средств, применяемых в быту.

Древощит можно применять для запечатывания торцов древесины что, в значительной степени, позволяет снизить образование дефектов и линейных растрескиваний в процессе высыхания древесины.

Благодаря паропроницаемости, по всему объёму деревянных изделий создаётся идеальный микроклимат стабилизирующий древесину.

Назначение

Древощит применяется для окрашивания деревянных объектов, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений.

Допустимо использовать для запечатывания торцов древесины, это в значительной степени, позволит снизить образования дефектов и линейных растрескиваний в процессе высыхания древесины.

Благодаря паропроницаемости покрытия, по всему объёму деревянных изделий создаётся идеальный микроклимат стабилизирующий древесину.

Для наибольшей эффективности при окрашивании рекомендуем применять комплексную антисептическую систему покрытий:

Древогрунт — антисептическая грунт-пропитка для дерева.

Древощит —  термопластичная краска устойчивая к растрескиванию древесины.

Объекты применения

- коттеджи, дома, дачные и садовые домики;

- щитовые дома;

- фасады, двери, стены, потолки, окна и рамы;

- бытовки, постройки, садовые строения, беседки;

- садовая мебель (скамейки, столы, стулья и др.);

- ворота, столбы, заборы, ограды и площадки;

- ограждения, лестницы, балясины, перила;

- вагонка, строганая доска, брёвна;

- прочие изделия.

Допускается нанесение на ранее окрашенные поверхности при условии совместимости покрытий.

Способ применения

Работать при температуре: от -10°С до +35°С.

Дерево должно быть сухое и чистое. Старое непрочное покрытие требуется снять механическим способом.

Перед работой, краску необходимо перемешать низкооборотистой дрелью со специальной лопастной насадкой.

Материал поставляется в готовом для работ виде и, как правило, не требует разбавления. Уменьшить вязкость можно растворителями: Р-универсал, Сольвент, Ксилол.

Наносить в один или два слоя валиком, кистью или краскопультом (с соплом 1,4-1,6). Толщина одного слоя покрытия (в зависимости от формы и структуры поверхности) равна 25 - 60 мкм.

Время высыхания при +20°С:

- от пыли — 15 мин;

- до степени 3 — 30 мин.;

- до нанесения следующего слоя — 1 час;

- до начала эксплуатации — 24 часа.

Для получения покрытия наилучшего качества рекомендуем поверхность древесины предварительно отшлифовать.

Очистку инструмента производить растворителями: Р-Универсал, Р-646, Р-4.

Расход

От 80 до 100 г/м2. - в зависимости от формы и структуры поверхности.

Цвет

Базовые цвета: белый, RAL 1001, RAL 3009, RAL 8017.

Другие цвета на заказ от 100кг.

Меры предосторожности

Внутренние работы проводить при хорошей вентиляции, после окраски хорошо проветрить помещение.

Использовать СИЗ.

Хранение

Беречь от огня и источников тепла!

Древощит хранится в прочно закрытой таре в сухом помещении, вдали от солнечных лучей. Температура: от -30 до +35°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 0.9кг, 3кг, 10кг, 20кг.

Внимание! Для отличия от подделок на нашей этикетке имеются защитные элементы.

Технические данные

| Основа материала | термопластичная смола |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная полуглянцевая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 40-45 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 20-80 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 0.5 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |