Феррокор - ремонтная быстросохнущая грунт-эмаль для металла «3 в 1»

- возможность нанесения до -15°С

- формула "3 в 1"

- водо- и влагостойкая

- атмосферостойкая

- химстойкая

- стойкая к УФ-излучению

- ударопрочная

- высокая скорость высыхания

- повышенная адгезия к корродированному металлу

- атмосферная стойкость

- предотвращение повторной коррозии

- матовая

Феррокор — антикоррозионная грунт эмаль по ржавчине, предназначенная для покраски чёрного металла.

Её состав: синтетические смолы, пластификаторы, коррозионностойкие пигменты и ингибиторы коррозии в органическом растворителе.

Краска применяется для защиты металлоконструкций из черного металла, эксплуатируемых в агрессивной среде.

Образует матовое покрытие, которое выдерживает широкий температурный диапазон: от -50 до +60 °С, и обладает следующими свойствами:

- водостойкое;

- ударопрочное;

- атмосферостойкое;

- химически стойкое: выдерживает воздействие агрессивных газов, солей, кислот и растворов щелочей;

- не меняет свойств и цвета от УФ-лучей.

Зимняя грунт-эмаль антикор отлично подходит для оперативного ремонта в неподходящих для других ЛКМ условиях: её можно наносить при минусовой температуре, до -15°С, на сильно проржавевший металл.

Особенности

Грунт-эмаль содержит преобразователь ржавчины и поэтому её можно наносить на поверхность с остатками нагара и плотной коррозии с суммарной толщиной до 100 мкм. Она предотвращает распространение и появление новых очагов коррозии.

Феррокор обладает высокой укрывистостью, повышенной адгезией и высокой скоростью сушки «от пыли» даже в мороз:

- 20 минут — при t +20°С,

- 40-60 минут — при t до -15°С.

Назначение

Ремонтная краска 3 в 1 Феррокор разработана специально для защиты металла в условиях тяжёлой промышленной атмосферы. Применяется для окраски:

- технологического оборудования, работающего под действием пара, газа, реагентов, химических веществ, жидкостей, разогретых до +60°С;

- строительных металлических конструкций;

- металлоконструкций из стали в энергетической промышленности и машиностроении;

- труб и трубопроводов;

- сельскохозяйственной техники и железнодорожного транспорта;

- строительных транспортных средств и спецтехники;

- эстакад и платформ;

- железных мостов и мостовых конструкций;

- антенных мачт и опор ЛЭП;

- цистерн, ёмкостей и резервуаров;

- других конструкций из металла, эксплуатируемых в агрессивной промышленной атмосфере в умеренном и холодном климате.

Условия нанесения

Работать с грунт-эмалью по ржавчине следует при:

- температуре — от -15°С до +35°С;

- относительной влажности воздуха — не выше 80%;

- температуре окрашиваемой поверхности — выше точки росы на 3°С (чтобы не конденсировалась влага).

Нельзя работать во время атмосферных осадков и наносить краску на обледенелую поверхность.

Способ применения

Феррокор следует наносить в 2-3 слоя. Рекомендуемая толщина всего покрытия в сухом остатке — 70-80 мкм.

Состав перемешать до однородного состояния дрелью со специальной насадкой.

Наносить на сухую, обезжиренную, очищенную от грязи, старой отслоившейся краски, рыхлой ржавчины и пыли поверхность. Для удаления масел можно применять спецобезжириватель ОМ-01С.

Методы нанесения:

- вручную — валиком или кистью;

- распылением — пневматическим или безвоздушным.

Для разбавления состава до рабочей вязкости можно применять растворители: Р-Универсал, Р-4 или Р-4А.

Вторым слоем окрашивать не менее, чем через 1 час (при t +20°С).

Набор окончательной прочности краски достигается через 5 суток.

Расход

Расход грунт-эмали — 80-150 гр. на 1 кв. м.

Цвет

Базовые цвета: RAL 7040. Другие цвета: на заказ по договорённости от 200 кг.

Меры предосторожности

Использовать СИЗ.

Внутренние работы проводить при наличии вентиляции, по окончанию хорошо проветрить помещение.

Хранение

Грунт эмаль по ржавчине Феррокор хранить в плотно закрытой таре при t от -40 до +35 °С вдали от тепла, прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | Синтетические смолы в составе с пластификаторами и ингибиторами коррозии |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная матовая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 30-55 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 40 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 0.5 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 45 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 24 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |