Молотекс

молотковая эмаль по металлу, декоративная кузнечная краска

- молотковый эффект

- простота и удобство нанесения

- высокие декоративные качества

- надёжное предотвращение коррозии

Молотекс — молотковая эмаль по металлу, декоративная кузнечная краска с молотковым эффектом.

Антикоррозионная эмаль с декоративным молотковым эффектом для защиты поверхностей из стали (в т.ч. оцинкованной), алюминиевых и медных сплавов (без предварительного грунтования), эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов, а также внутри помещений.

Молотковая эмаль Молотекс представляет собой суспензию коррозионно-стойких пигментов и наполнителей в синтетических лаках с добавлением специальных ингредиентов. Совмещает в себе преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и декоративную эмаль.

Благодаря молотковому эффекту эмаль превосходно скрывает дефекты окрашиваемых изделий.

Применение

Молотковая эмаль Молотекс применяется для получения самостоятельных защитно-декоративных рисунчатых покрытий на чистых или частично подверженных коррозии металлических поверхностях. Покрытия на основе эмали могут эксплуатироваться как внутри помещений, так и в условиях открытой промышленной атмосферы.

Молотковая эмаль (кузнечная краска) используется для окрашивания:

- элементов конструкций строительного и бытового назначения,

- деталей приборов и механизмов,

- изделий художественной ковки,

- металлической мебели (шкафы, стеллажи, сейфы),

а также любых других металлических изделий и конструкций. Кузнечная краска также может рекомендоваться для окраски кованых изделий и элементов (ворота, решётки, заборы, ограждения).

Применяется как самостоятельное покрытие, а также в комплексной системе с фосфатирующим грунтом Фосфогрунт, что позволяет увеличить срок эксплуатации покрытия.

Способ применения

Эмаль перед нанесением тщательно перемешивают до однородного состояния. Наносят на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность.

Ранее не окрашенные поверхности обезжирить спецобезжиривателем ОМ-01С.

Полированные и гладкие поверхности предварительно зашкурить наждачной бумагой или металлической щеткой.

Для получения ярко-выраженного молоткового эффекта не рекомендуется разбавлять растворителями!

Наносится кистью, валиком или пневматическим распылением в один-два слоя.

- Рабочая вязкость при пневматическом распылении по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 4мм) при температуре(20±0,5)°С – 40-70с.

- Время высыхания при температуре +20°С – 5 часов.

- Рекомендуемая температура нанесения: от +10°С до +35°С.

- Рекомендуемая толщина покрытия 80-100 мкм.

- Внешний вид покрытия: однородная рисунчатая поверхность.

Расход

Расход эмали — 100-130г на 1 кв.м.

Цвет: серый, серебристый.

В другие цвета не колеруется.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Эмаль хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 0,8кг, 2,5кг, 17кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Массовая доля нелетучих веществ, % | 46-54 |
| --- | --- |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 50 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 24 |
| ТУ | 20.30.12-001-01524656-2017 |