Пинтурол

тонирующий антисептик для древесины на органических растворителях

- быстросохнущий

- атмосферостойкий

- водоотталкивающий

- эластичный

- антисептический

- УФ-стойкий

- с добавлением льняного масла

- подчеркивает фактуру дерева

- высокая стойкость покрытия к перепадам температур

- шелковисто-матовый

Пинтурол — атмосферостойкий защитно-декоративный тонирующий антисептик для дерева.

Представляет собой раствор синтетических смол, модифицированных натуральными маслами, красителей и специальных добавок в органических растворителях.

Используется как тонирующий состав для придания цвета и проявления фактуры дерева. Обеспечивает длительную защиту деревянных поверхностей от атмосферных и биологических (грибков, плесени, жучков) воздействий в комплексной системе защиты совместно с антисептической пропиткой Биодрев.

Пинтурол характеризуется высокой стойкостью покрытия к перепадам температур, водоотталкивающими свойствами и высокой скоростью высыхания.

Образует атмосферостойкое и УФ-стойкое эластичное покрытие, подчёркивающее фактуру дерева, сохраняет превосходные декоративные свойства в течение всего срока эксплуатации.

Применение

Пинтурол предназначен для окраски любых деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений.

Применяется для защиты деревянных фасадов домов и сооружений (в том числе дачных домов и бытовок, садовых беседок, деревянных заборов и пр.), для окрашивания внутренних и наружных деревянных опор, перекрытий, стропил, навесов, оконных рам, дверей, садовой мебели, а также лестниц, перил и прочих изделий из дерева.

Наносится на ранее неокрашенные поверхности.

Объекты применения

- коттеджи, садовые строения, садовая мебель

- наружные и внутренние стены, лестницы, перила, ограды

- двери, оконные блоки, ставни и другие изделия из древесины

Способ применения

Материал поставляется в готовом к производству работ виде и не требует разбавления. Тонирующий антисептик перед нанесением перемешать.

Наносить на сухую чистую поверхность (старые отслаивающиеся покрытия удалить механическим способом), кистью, валиком или краскопультом в 2-3 слоя.

- Температурный режим нанесения пропитки: от -10°С до +40°С.

- Время высыхания при температуре +20°С — 2 часа до нанесения следующего слоя, 24 часа до эксплуатации.

- Стойкость к атмосферному воздействию до 8-ти лет при соблюдении рекомендаций по нанесению.

Для достижения наилучшего качества окрашенной поверхности рекомендуется наносить на шлифованную древесину.

Расход

Расход пропитки составляет 80-100г на 1кв.м. в зависимости от формы и структуры покрываемой поверхности.

Цвет

Базовые цвета: бесцветный, тик, темный орех, рябина, дуб.

Другие цвета: на заказ по желанию заказчика от 105 кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня!

Хранить в прочно закрытой таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от действия влаги и прямых солнечных лучей при температуре от -30 до +30°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 0,7кг, 2.5кг, 8кг, 15кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | раствор синтетических смол в органических растворителях |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородное, шелковисто-матовое покрытие, не скрывающее текстуру дерева. |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 33-37 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 12-17 |
| Время высыхания на отлип при температуре (20,0 ± 0,5)°С, ч, не более | 4 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| ТУ | 2313-064-98310821 -2016 |