ПОЛИМЕРОН

антикорозионная уретановая спецэмаль для защиты металла

- глянцевая

- образует атмосферостойкое, эластичное покрытие

- универсальность применения

- ускоренное время высыхания

- надёжное предотвращение коррозии

- высокие декоративные свойства

Полимерон — уретановая спецэмаль для металла, эмаль для покраски мостов, кранов, вагонов, полувагонов, контейнеров, тракторов, спецтехники, транспорта.

Однокомпонентная уретановая глянцевая эмаль "3 в 1" с активными антикоррозионными добавками для защиты металлических и железобетонных поверхностей. Совмещает в себе преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и износостойкую эмаль.

Спецэмаль Полимерон обеспечивает длительную защиту поверхности металла от коррозии. Обладает высоким глянцем. Краска может наноситься на чистую или ржавую поверхность без предварительного грунтования.

Универсальность применения и быстрое время высыхания позволяют сократить трудовые и материальные затраты производства.

Цвет

Базовые цвета: белый, RAL 7040, RAL 9005, RAL 5010, RAL 3020.

Другие цвета на заказ от 100 кг.

Применение

Антикоррозионная эмаль Полимерон специально разработана для защиты металлических поверхностей в условиях тяжёлой промышленной атмосферы.

Спецкраска применяется для окраски:

- башенных и козловых кранов,

- строительных и портальных кранов,

- вагонов и контейнеров,

- тракторов и спецтехники,

- технологического оборудования,

- металлических опор освещения,

- трубопроводов и нефтегазопроводов,

- станков и оборудования,

- стальных металлических конструкций в машиностроении, энергетической промышленности и т.д.

Глянцевая эмаль по металлу Полимерон предназначена для получения долговременной антикоррозионной защиты:

- строительных металлоконструкций,

- труб и трубопроводов,

- железных мостов и мостовых конструкций,

- эстакад и платформ,

- металлических опор ЛЭП и антенных мачт,

- железнодорожного транспорта и сельскохозяйственной техники,

- строительных транспортных средств и спецтехники,

- резервуаров, ёмкостей и цистерн,

- любых металлических конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивной промышленной атмосферы умеренного и холодного климатов.

Применяется как самостоятельное покрытие, а также в комплексной системе с фосфатирующим грунтом Фосфогрунт, что позволяет увеличить срок эксплуатации покрытия.

Способ применения

Перед применением эмаль тщательно перемешивают до однородного состояния. Наносят на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность.

При необходимости поверхность обработать спецобезжиривателем ОМ-01С.

Для получения нужной рабочей вязкости эмаль можно разбавить растворителями Р-Универсал, сольвент, ксилол или их смесью.

Рабочая вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 4мм) при температуре (20±0,5)°С:

- при нанесении методом пневматического распыления 18-25с.;

- при нанесении методом безвоздушного распыления 45с.;

- при нанесении кистью или валиком не менее 35-40с.;

Температурный режим нанесения эмали: от +5°С до +50°С

Время высыхания до степени 3 при t(20±2)°С в течение 4-5ч, при t(80±2)°С в течение 30 минут.

Расход

Расход эмали составляет 150-180г/кв.м при толщине одного слоя 25-35мкм.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 0,9кг, 3кг, 10кг, 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Внешний вид пленки | однородная глянцевая поверхность |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 50-60 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 50-100 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 4 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 48 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 24 |
| Твердость покрытия, не менее | 0.4 |
| ТУ | 20.30.12-001-01524656-2017 |