ООО «Базовые системы»

214018, г. Смоленск, пр-т Гагарина д.48-А, кв. 1-А

тел/ф: Многоканальный 88007707264

+7 (4812) 64-32-52; +7 (4812) 38-33-77;

+7 (903) 649-22-62; +7 (903) 649-26-56;

241012,г.Брянск,ул.Камозина,д.38

Тел/ф: +7 (4832) 59-92-17;

# Профиль набухающий резиновый АКВАСТОП тип ПНР

| ОПИСАНИЕ | Набухающий профиль АКВАСТОП тип ПНР производится из гидрофильной резины, которая имеет свойства увеличиваться в объеме во время контакта с водой. Это свойство дает возможность применять профиль АКВАСТОП для герметизации стыков и швов не только монолитном строительстве, но также и в процессе монтажа сборных бетонных конструкций. Для того чтобы предотвратить набухание в свежеуложенном бетоне до того, как он сможет считаться прочным, а также уменьшения требований к условиям хранения и необходимой транспортировки, профиль ПНР обязательно должен быть покрыт специальным лаком, разрушающимся в щелочной среде бетона или же в случае долговременного контакта с водой. |
| --- | --- |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Герметизация рабочих или технологических швов бетонирования фундаментов, бассейнов, различных гидротехнических сооружений, и стен в подвальных помещениях. Герметизация стыков во время монтажа сборных бетонных элементов (колодцев, коллекторов, тюбингов и т.д.). Герметизация мест прохода через бетонные панели инженерных коммуникаций. Герметизация стыков в сооружениях из металла и бетона. Использование данного профиля как дополнения в системе герметизации имеющихся деформационных швов с последующим применением специальных гидрошпонок «АКВАСТОП». |
| ПРЕИМУЩЕСТВА | Надежнейшее уплотнение, а также герметизация стыков и швов за счет объемного увеличения до восьми раз во время контакта с водой. Активные вещества, которые входят в состав оболочки данного шнура, способны проникнуть в бетон и образовать там кольматирующее облако. Монтаж набухающих шнуров не нуждается в специальных навыках и подготовке. Уменьшение возможного риска деформации бетонной матрицы при начальных сроках твердения (контакт с водой, которая содержится в свежеуложенном бетоне) за счет имеющегося защитного покрытия, которое присутствует на поверхности шнура. Стабильность множества свойств при многократных циклах расширения гидроизоляционного шнура, а также его сжатия. Экономичен: низкая себестоимости в сравнении с иными способами герметизации. Высокая долговечность. Экологическая безопасность. Достаточно просто перевозятся, а также в хранятся и используются. Морозостойкость. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОСНОВА Гидрофильная резина РАЗМЕР ПРОФИЛЯ (Ш х В), мм 20 х 4 ЦВЕТ Синий ПЛОТНОСТЬ, г/см3 1,2 ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ, А 55 ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ, МПа 6 КОЭФФИЦИЕНТ УДЛИНЕНИЯ ДО РАЗРЫВА, % до 300 НАБУХАНИЕ В СВОБОДНОМ СОСТОЯНИИ 6-8 раз ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ, атм до 8 |
| МОНТАЖ | Монтаж шнура ПНР по правилам выполняется в центральной части самой конструкции. Расстояние до любой стороны сооружаемой конструкции не должно быть менее50 мм. Поверхность бетона необходимо предварительно очистить от грязи, пыли, стоячей воды или же льда. Крепление выполняется специальными клеями, герметиками или мастиками, позволяющими производить работы при учете внешних условий. Для надежного крепления в зимнее время рекомендуется дополнительно использовать еще и металлические гвозди или дюбели через 25 сантиметров с полимерной сеткой такого типа, как «Строби». Шнур при монтаже необходимо укладывать плотно стык в стык. |
| СЕРТИФИКАТЫ | Санитарно-эпидемиологическое заключение N 40.01.17.577.П.000725.12.03 от 25.12.03 г. Сертификат соответствия Госстроя России N POCC RU.АИ09.H00063 от 25.01.07 г. |
| УПАКОВКА | Поставляются шнуры ПНР в специальных картонных ящиках по 50 м. п. В ящике, как правило, упаковано в герметичные полиэтиленовые пакеты 5 бухт по 10 м. |