## ПРОФИЛЬ НАБУХАЮЩИЙ БЕНТОНИТОВЫЙ

## АКВАСТОП тип ПНБ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ШВОВ, СТЫКОВ И ТРЕЩИН В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

## ОПИСАНИЕ

Бентонитовый шнур АКВАСТОП тип ПНБ (гидропрокладка) представляет собой профиль прямоугольного сечения, в состав которого входит природный натриевый бентонит и бутилкаучук.

Принцип действия материала основан на низкой водопроницаемости природного натриевого бентонита и его свойстве при гидратации набухать и значительно увеличиваться в объеме. При контакте с влагой, находясь в замкнутом объеме, гидропрокладка значительно набухает. Разбухший материал прокладки имеет низкий коэффициент фильтрации, что обеспечивает надежную герметизацию защищаемого узла даже при динамических воздействиях на конструкцию.

Герметичность швов сохраняется при раскрытии трещин в швах до 0,25 мм и давлении водяного столба до 200 м (20 бар)

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидропрокладка АКВАСТОП тип ПНБ можно использовать для узлов строительных конструкций, где необходимо обеспечить герметичность:

- рабочих (холодных) швов бетонирования;

- стыков между сборными железобетонными элементами;

- прохода инженерных коммуникаций через ограждающие конструкции;

- горизонтальная отсечка на сваях.

- неровные, нестандартные поверхности сопрягаемых конструкций;

- отверстия от опалубочных связей;

- при ремонте фильтрующих трещин, возникших в процессе эксплуатации;

- узлов контакта между собой различных строительных материалов, таких, как бетон, металл, природный камень, стекло и ПВХ, а также их сочетаний.

| Герметизация рабочих швов бетонирования | Герметизация стыков между сборными железобетонными элементами | Герметизация прохода инженерных коммуникаций через стены |
| --- | --- | --- |

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежное уплотнение и герметизация сопрягаемых узлов за счет объемного расширения до 2 раз при контакте с водой и создания кольматирующего облака в конструкции.

- Монтаж и установка набухающих шнуров не требует специальных навыков и подготовки.

- Высокая долговечность и морозостойкость.

- Экологическая безопасность.

- Химическая стойкость.

- Легко перевозится, отсутствуют специфические требования при хранении и использовании.

- Не теряет своих свойств при многократных циклах объемного расширения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Сечение | 25×19 мм | 25×15 мм | 20×15 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа | Полимерная композиция на основе каучуков (Полимерная часть не менее 50% ) |
| Цвет | Черный/темно-серый |
| Удельный вес | 1,35 г/см3 |
| Водонепроницаемость* | свыше 16 атм | свыше 12 атм | свыше 9 атм |
| Объемное расширение при контакте с водой | до 200 % |
| Диапазон температур при установке | -15 °С ÷ +50 °С |
| Токсичность | Нет |
| Вес | 0,6 кг/м | 0,5 кг/м | 0,4 кг/м |

*Водонепроницаемость рабочих швов бетонирования подтверждена испытанием НИИЦ «МГСУ-ТЕСТ».

## МОНТАЖ И УСТАНОВКА

- Перед установкой с гидропрокладки следует снять антиадгезионную бумагу.

- Монтаж гидропрокладки ПНБ выполняют в центральной части конструкции. Расстояние до любой из сторон бетонной конструкции не должно быть меньше 40 мм.

- Бентонитовый шнур устанавливают на бетонную поверхность шва или обматывают вокруг труб различных коммуникаций плотно, без зазоров и в случае необходимости фиксируют от возможных смещений специальной металлической сеткой с помощью дюбелей через каждые 25 см.

- Поверхность бетона предварительно очищают от пыли, грязи и стоячей воды. Для повторения сложных контуров бетонных поверхностей герметизируемого шва необходимо воспользоваться резиновой киянкой.

- Установка производится непосредственно перед бетонированием.

ВНИМАНИЕ!

При монтаже гидропрокладки следует исключить возможность её продолжительного контакта с атмосферной водой. Если же такая ситуация произошла, бентонитовый шнур ПНБ необходимо протереть сухой тканью, защитить от последующего увлажнения и создать условия для его последующей просушки.

## ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Бентонитовый шнур ПНБ перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки в условиях, исключающих их механические повреждения и загрязнения.

Бентонитовый шнур ПНБ следует хранить в сухом проветриваемом помещении в заводской упаковке, без воздействия деформирующих нагрузок, защитить от попадания на него влаги, нефтепродуктов и органических растворителей.

Бентонитовый шнур ПНБ упакован в картонные коробки по 40 м. В коробке находятся 8 бобин по 5 м. Размер коробки 400×400×300 мм.

## ГАРАНТИИ

Срок эксплуатации изделий в конструкциях холодных швах бетонирования - не менее 25 лет. Гарантийный срок хранения изделий - 3 года со дня изготовления.

Гарантия изготовителя распространяется на эксплуатационные характеристики изделий при условии, что все работы по хранению и установке выполнены в соответствии с регламентами, согласованными с Изготовителем. Потребитель несет ответственность за соответствие выбранного им типа изделия, назначению и условиям его эксплуатации.

ЗАМЕЧАНИЯ