ПС-Грунт

полиуретановая грунтовка для защиты бетонных полов

- простота и удобство нанесения

- значительно улучшает адгезию финишного слоя

- снижает расход финишного покрытия

ПС-Грунт — однокомпонентный полиуретановый грунт для бетонных полов.

Полиуретановая грунтовка обеспечивает заполнение мелких пор, надежное сцепление полиуретановых материалов с основанием, обеспечивает упрочнение и обеспыливание основания. Отверждается влагой воздуха.

ПС-Грунт устойчив к воздействию химических веществ, бензина, масел, моющих средств, жиров и атмосферных осадков.

Применение

Полиуретановая грунтовка ПС-Грунт предназначается для грунтования бетонных и асфальтобетонных полов промышленного и гражданского назначения: складов, цехов, ангаров, многоэтажных парковок, гаражных комплексов, автосервисов, автомастерских и т.д.

Грунтовка по бетону применяется в качестве подготовительного слоя перед нанесением полиуретановой эмали Полимерстоун-1 и наливного пола Полимерстоун-2.

Необходимо отметить, что только качественно проведённое грунтование обеспечивает высокое качество финишного покрытия.

Способ применения

Основание для нанесения грунтовочного состава должно быть чистым, сухим (влажность не более 4%), прочным (прочность на отрыв не менее 1,5 МПа, на сжатие не менее 20 МПа), не содержать на поверхности цементного (известкового) молочка. Перед применением состав тщательно перемешать.

Грунт наносят кистью или меховым валиком с коротким ворсом тонким однородным слоем, не допуская проливов и подтеков.При неравномерном впитывании рекомендуется нанесение дополнительного слоя.

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре основания и воздуха от +5 до +30˚С и влажности не более 70% нейлоновым или меховым валиком с коротким ворсом.

Нанесение финишного слоя рекомендуется через 8-12 часов после грунтования, но не позже чем через сутки. После окончания работ инструмент очистить органическими растворителями (сольвент).

Температура эксплуатации от -40˚С до +100˚С.

Расход

Расход состава составляет 0,2-0,25 кг на 1 кв.м. поверхности в зависимости от вида, марки (класса) бетона и его состояния.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.

Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 5кг, 20кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | полиуретановый преполимер |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 50 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 15 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 24 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 24 |
| Твердость покрытия, не менее | 0.4 |
| ТУ | 2313-031-98310821-10 |