Тексипол

краска для бетонных полов (глянцевая)

- глянцевое износостойкое покрытие

- водостойкость

- стойкость к минеральным маслам и СОЖ

- стойкость к моющим средствам

- стойкость к разбавленным растворам кислот и щелочей

- стойкость к молочной кислоте и спиртам

- высокая стойкость к пешеходным и механическим нагрузкам

- стойкость к абразивному износу

- хорошая растекаемость

- простота и удобство нанесения

- превосходные декоративные свойства

- значительно увеличивает срок службы пола

- очень экономичная в расходе

Тексипол — износостойкая краска для пола, водостойкая глянцевая краска для бетонного пола на органической основе.

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе модифицированных акриловых смол.

Назначение

Краска предназначена для защиты цементных стяжек, бетонных и асфальтобетонных полов от воздействия агрессивных сред, абразивного износа, а также для придания полам высоких декоративных свойств.

Рекомендуется для бетонных полов складских и торговых помещений, производственных цехов и зданий, ангаров, гаражей.

Глянцевая износостойкая краска для бетонных полов Тексипол обладает устойчивостью к действию моющих средств и минеральных масел, дизельного топлива, смазочно-охлаждающих жидкостей, стойкостью к разбавленным растворам кислот и щелочей, к молочной кислоте и спиртам.

Высокая стойкость к абразивному износу значительно увеличивает срок службы бетонного пола.

Цвет

Базовый цвет: серый. Другие цвета по желанию при заказе от 300 кг.

Подготовка основания и нанесение

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы».

Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее.

Бетонное основание перед нанесением эмали должно быть чистое и сухое (влажность основания не более 4%), прочное (на сжатие не менее 12 МПа, прочность на отрыв не менее 1 МПа).

Перед нанесением краски по бетону Тексипол, рекомендуется использовать пропитку Протексил для обеспыливания основания.

Перед применением материал необходимо тщательно перемешать в течение 2-3 минут. Глянцевая краска Тексипол наносится на поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя. Второй слой рекомендуется наносить через 24 часа.

При необходимости эмаль может быть разбавлена до рабочей вязкости (не более 5%) растворителями: Р-Универсал, Р-646, сольвент, бутилацетат.

Допускается единовременное нанесение материала слоем до 200мкм (мокрого слоя)!

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха от –5˚С до +30˚С. Пешеходная нагрузка допускается через 24 часа. Окончательная механическая прочность и химстойкость достигается спустя 5 дней.

Расход

Расход 75-150г. на 1/м2, при толщине сухого слоя 50-100мкм. однослойного нанесения в зависимости от состояния поверхности.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Краску хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 3кг, 10кг, 20кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Состав | суспензия пигментов и наполнителей в растворе акриловых смол |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная глянцевая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 58 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 70-140 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более | 120 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 40 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 2 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 2 |
| Степень перетира, мкм, не более | 80 |
| Цвет | колерованный |
| ТУ | 2313-063-98310821-2016 |