Эпостат

двухкомпонентная эпоксидная антикоррозионная грунт-эмаль по металлу "3 в 1"

- быстросохнущая

- с фосфатом цинка

- толстослойная (до 120мкм)

- механически прочная

- высокая износостойкость

- водостойкость

- морозостойкость (до -40°С)

- термостойкость (до +120°С)

- маслостойкость и бензостойкость

- ударопрочность

- стойкая к морской и пресной воде

- долговременная защита от коррозии

- глянцевая

- формула “3 в 1”

Эпостат — эпоксидная антикоррозионная защитно-декоративная грунт-эмаль по металлу "3 в 1", двухкомпонентная краска для металлических труб, стальных трубопроводов, газопроводов, нефтепроводов.

Основа представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе эпоксидных смол, целевых добавок и органических растворителей. Содержит ингибиторы коррозии и стабилизаторы продуктов коррозии, образует химически- и водостойкое покрытие.

Температура эксплуатации покрытия от -40°С до +120°С, также допускается кратковременный нагрев до +150°С.

Грунт-эмаль совмещает в себе антикоррозионный грунт и износостойкую эмаль. Может наноситься на металлическую поверхность со следами коррозии без предварительного грунтования.

Покрытие, состоящее из двух слоёв грунт-эмали "3 в 1" Эпостат, сохраняет защитные свойства в условиях умеренного, холодного и морского климата до 16 и более лет.

Базовый цвет: RAL 7040.

Другие цвета: на заказ по желанию заказчика от 240кг.

Применение

Эпоксидная грунт-эмаль Эпостат применяется для антикоррозионной защиты поверхностей чёрных металлов, подвергающихся воздействию промышленной атмосферы, а также для окраски железобетонных конструкций.

Образует покрытие, стойкое к длительному воздействию агрессивных газов (SO2, CO2, CI2), солёной и пресной воды, растворов солей и щелочей, бензина, дизельного топлива и минеральных масел, а также обливу растворами кислот и органическими растворителями.

Двухкомпонентная грунт-эмаль Эпостат используется:

- для окраски наружных поверхностей ёмкостей для хранения нефти и нефтепродуктов,

- металлических труб и стальных трубопроводов,

- для покраски газопроводов и нефтепроводов,

- вагонов-минераловозов,

- резервуаров для сыпучих материалов,

- при ремонтной окраске автотехники и с/х техники,

- гидротехнических сооружений,

- мостов, эстакад, платформ и других металлоизделий.

Применяется как самостоятельное покрытие, а также в комплексной системе с цинконаполненным протекторным грунтом Цинконол, что позволяет увеличить срок эксплуатации покрытия.

Способ применения

Наносить на чистую, сухую поверхность. Перед окраской поверхность металла должна быть зачищена от непрочно держащейся ржавчины и обезжирена до степени 1 по ГОСТ 9.402-80 (отсутствие следов жира на фильтровальной бумаге после протирки поверхности). Рекомендуется подготовка до степени Sa2 или St3 по МС ISO 8501.

При необходимости поверхность обработать спецобезжиривателем ОМ-01С.

Компонент А перемешать до однородной массы низкооборотистой дрелью с насадкой в течение 2-3мин. Ввести в основу компонент Б (отвердитель) и тщательно перемешивать не менее 5 минут, уделяя особое внимание пространству близ дна и стенок тары. Отвердитель поставляется комплектно. После перемешивания материалу необходимо дать отстояться в течение 15-20 минут и повторно перемешать.

Грунт-эмаль наносят методом пневматического или безвоздушного распыления, кистью или валиком в 2 слоя при температуре от +5 до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 85%. Позволяет получить до 120 мкм сухого покрытия при однократном нанесении.

Сушка между слоями при t (20±2)°С составляет 2 часа. Высыхание покрытия до степени 3 происходит через 4 часа, набор окончательных эксплуатационных характеристик достигается через 3-5 дней.

Рекомендуемые разбавители: Р-4, ксилол, Р-Универсал.

Жизнеспособность материала в смешанном состоянии при t (20±2)°С не менее 8 часов.

Расход

Расход грунт-эмали составляет 160-200 г/м², при толщине сухого слоя 80-100 мкм

Другие цвета: на заказ по желанию заказчика от 200кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от –30 до +30°С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт-эмаль выдерживают в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 6кг, 12кг, 24кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | эпоксидная смола |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная глянцевая поверхность, допускается незначительная шагрень |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 72-78 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 50 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 4 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 2 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Стойкость пленки к действию 3%-го раствора хлорида натрия, ч, не менее | 72 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| ТУ | 2310-052-98310821-2011 |