**ООО «Базовые системы»**

**214018, г. Смоленск, пр-т Гагарина д.48-А, кв. 1-А**

**тел/ф: Многоканальный 88007707264**

**+7 (4812) 64-32-52; +7 (4812) 38-33-77;**

**+7 (903) 649-22-62; +7 (903) 649-26-56;**

**241012,г.Брянск,ул.Камозина,д.38**

**Тел/ф: +7 (4832) 59-92-17;**

Герметик Абрис ВС-Ш

*Раздел:*[*Шнуры*](http://zgm.ru/katalog/shnury/)*Упаковка: коробки из гофрированного картона*

Герметик в виде самоклеящегося жгута круглого или прямоугольного сечения, который покрыт антиадгезионным материалом.

Область применения:

* Гидроизоляция швов и стыков подземных конструкций (бетонных, металлических и др.), подверженных воздействию гидростатического давления воды;
* гидроизоляция мест прохождения инженерных коммуникаций: конструкционный шов между фундаментной плитой и стеной; стеной и перекрытием; рабочий шов в фундаментной плите.

Характеристики:

**Цвет:** красный.

**Форма выпуска продукции:** шнур.

Самоклеящийся гидроизоляционный шнур предназначен для гидроизоляции швов и стыков подземных конструкций (бетонных, металлических и др.), подверженных воздействию гидростатического давления воды; мест прохождения инженерных коммуникаций.

Основные технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Материал | Герметик в виде самоклеящегося гидроизоляционного шнура, который покрыт с двух сторон антиадгезионным материалом. |
| Основные геометрические размеры:Диаметр, мм | 5,0-40,0 |
| Температура эксплуатации | от минус 60°С до плюс 140°С |
| Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее | 0,10 |
| Набухание в водечерез 5 ч, %, не менеечерез 24 ч, %, не менее |  100200 |

Способ применения:

Работы по герметизации швов бетонных сооружений не рекомендуется выполнять при температуре наружного воздуха ниже -20°С, при дожде, снеге и тумане. При температуре наружного воздуха ниже плюс 5°С работы можно проводить только после выдержки герметика в течение 24 часов при температуре не ниже плюс 15°C.

Перед установкой с материала Абрис ВС в виде шнура удаляется антиадгезионное покрытие. Шнур устанавливается на бетонную поверхность плотно, без зазоров. Шнуры соединяются друг с другом встык. Перед нанесением материала Абрис ВС поверхность бетона очищают от загрязнений, наледи. Допускается установка шнура на влажную поверхность. Стоячая вода должна быть удалена с поверхности перед производством работ.